激光扫描共聚焦显微镜分析记录表

文件编号：SDUTATC-JL-113

| 样品名称 Sample |  | 样品数量 Sample Quantity |  | 样品编号 Sample Number |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 Entrusting Party |  | 委 托人 Client |  | 接样日期 Receipt Date |  |
| 样品状态 Sample Description |  | 电话传真 Tel & Fax |  | 检测环境 Conditions for Test |  |
| 检测项目 Analysis Item |  | 检测日期 Analysis Date |  |
| 检测依据 Analysis Standard | JB/T 5479-1999 荧光生物显微镜 |
| 检测仪器 | Leica TCS-SP 2 激光扫描共聚焦显微镜 |
| 激光光源 | ( 氩离子激光器 (氦氖红激光器 (氦氖绿激光器 ( 汞灯光源 |
| 物镜倍数 | ( 10× (20× ( 40× ( 100× |
| 样品处理 | ( 组织切片 ( 涂片 ( 培养细胞 |
| 分析结果 | 1.1#样品电镜下观察可见样品断面分三层，中间层为网状，内外两层较光滑平整，不同位置对应的厚度分别为17-20um、5-7um及9-10um范围。 2.2#样品电镜下观察可见断面形貌与1#样品类似，但最外层厚度不均，相应的厚度分别为15-17um、5-7um及9-14um范围。 3.3#样品电镜下观察可见断面厚度明显比1#和2#样品小得多，分别为4-6um、1-4um及2-4um范围。表面有不少类球形和不规则形突起存在。-5um及0.5m左右。 3.3#样品电镜下观察可见断面厚度比2#样品更薄，分别为3-9um、2um及1um左右。表面有不少类球形凹陷存在，直径大都在16-25um之间。 |
| 备注 | 具体情见结果附图。 |

检测：                     校核：                                 共2页   第 1 页

激光扫描共聚焦显微镜分析记录

编号：

4.4#样品电镜下观察可见断面情况与3#样品类似，但厚度更薄，分别为4um、4um、3um及1um左右。

检测：                          校核：                               共2页   第2 页